Для наиболее часто применяемых материалов модуль упругости Е в ГПа имеет следующие значения:

| Сталь | 190-200 |
| --- | --- |
| Медь | 120 |
| Латунь | 100-120 |
| Алюминий и алюминиево-магниевые сплавы | 70-80 |
| Бериллий | 240 |
| Вольфрам | 410 |
| Молибден | 330 |
| Титан | 100 |
| Алмаз | 1050 |
| Дерево вдоль волокон | 8-12 |
| Стекловолокно | 70-85 |
| Кварцевое волокно | 70 |
| Бороволокно | 430 |
| Карбидное волокно | 430 |
| Промышленное углеродное волокно высокомодульное | 310-345 |
| Промышленное углеродное волокно высокопрочное | 220-250 |
| Эпоксидные смолы | 2-3 |
| Усы (нитевидные кристаллы) |  |
| Графит | до 690 |
| Сапфир(Al2O3) | до 530 |
| Асбест | 170 |